Xenum VX 5w30

Syntetyczny olej silnikowy z technologia kompozytowych estrów ceramicznych.

VX 5W30 stanowi najnowsze osiągnięcie nowoczesnych technologii. Olej ten znacznie wyprzedza technologicznie wszelkie tradycyjne oleje ze względu na unikalną formułę: mieszankę wysoce przetworzonej bazy olejów estrowych oraz specjalnie wyselekcjonowanych dodatków. Technologia Kompozycji Estrów Ceramicznych jest połączeniem dwóch elementów:

1.Cząsteczek mikro-ceramicznych: 
cząsteczki mikro-ceramiczne są niezwykle mocnym, stałym środkiem smarnym który zmniejsza zarówno tarcie jak i jest odporny na najwyższe temperatury.

2.Syntetyczny olej estrowy:
cząsteczki mikro-ceramiczne są rozproszone w specjalnym oleju estrowym
Wspólnie, te dwa komponenty tworzą ekstremalnie odporny film ochronny który w znaczący sposób redukuje tarcie i zużycie, nawet wtedy gdy silnik nie pracuje. Powłoka ta pozostaje na wewnętrznych częściach silnika zapewniając optymalną ochronę podczas zimnych startów.

Właściwości:

VX 5w30 gwarantuje wspaniałe rezultaty takie jak:

- Obniża zużycie paliwa

- Zwieksza moc

- Zmniejsza zużycie silnika

- Redukuje głośna prace silnika

- Zmniejsza emisje gazów i obniża zuzycie oleju

Zastosowanie:

VX 5W30 można stosować do wszelkich silników benzynowych, Diesla oraz systemów dwupaliwowych LPG wyposażonych w najnowsze zdobycze techniki jak turbosprężarki oraz wszelkiego rodzaju systemy zasilania.. Olej ten został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych wyczynowych silnikach.

Specyfikacja:    	         		          Właściwości fizyczne:

Exceeds:

| Gestość @ 15 °C | 0,852 |
| --- | --- |
| Lepkość @ -25 °C, | 6280Cst |
| Lepkość @ 40 °C | 72,60Cst |
| Lepkość @ 100 °C | 12,20Cst |
| Index lepkości | 166 |
| Punkt płyniecia: | -40°C |
| Total Base Number (TBN) | 10,7 mgKOH/g |
| Popioły | 1,13% |

API SL/CF

ACEA A3/B3/B4

Mercedes MB 229.3

VW 502/505

Porsche

BMW