X-BRAKE DOT 4/5

SUPER SYNTETYCZNY PŁYN HAMULCOWY

OPIS:

X- Brake DOT 4/5 jest cienko filmowym syntetycznym płynem hamulcowym  o ekstremalnie wysokiej jakości, posiadający nastepujące właściwości:

- bardzo niska lepkość, nawet e ekstremalnie niskich temperaturach

- wysoki punkt wrzenia, zarówno suchy jak i mokry

- zapewnia niespotykana ochrone przed korozją

ZASTOSOWANIE:

X-Brake DOT 4/5 jest najwyższej jakości płynem hamulcowym, opracowanym specjalnie dla samochodów nowej generacji wyposażonymi w nowoczesne systemy bezpieczeństwa elektronicznego jak ABS, ASR, ESP, EBD, BAS i wszelkie ich warianty. Systemy te, aby mogły działać bez zarzutu, muszą mieć szybki czas reakcji nawet w wyjatkowo niskich temperaturach. Więc extra rezerwa dla punktu wrzenia jest tu jak najbardziej wskazana. Z tego właśnie powodu X-Brake DOT 4/5 oferuje znacznie większy margines bezpieczeństwa niż zwykłe używane płyny. X-Brake DOT 4/5 może być mieszany z innymi płynami DOT 4 bez najmniejszych problemów.

SPECYFIKACJA:

SAE J 1703

FMVSS DOT 4

ANALIZA:

Gęstość przy 15 °C, kg/l                 1,076

Lepkość -40 °C, mm²/s                      855

Lepkość 100 °C, mm²/s                     2,70

Punkt zapłonu PM, °C                        150

Punkt wrzenia (reflux), °C                   260

Mokry punkt wrzenia, °C                           184

OPAKOWANIE:

500 ml