EUROMAX ATF

SYNTETYCZNY OLEJ DO PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNYCH

OPIS

Najwyższej jakośći olej do przekładni automatycznych. Do stosowania w skrzyniach automatycznych, układach wspomagania, skrzyniach redukcyjnych i innym wyposażeniu. Spełnia wymagania większości producentów Europejskich, Japońskich i Amerykańskich. Gwarantowana najwyższa wydajność i ochrona nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Może być stosowany  w wydłużonych okresach między wymianami.

Zalecamy stosować sie do instrukcji wytwórcy.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo wysoki I stabilny index lepkości

- Bardzo niski punkt płynięcia

- Znakomita stabilnośc przeciw utlenianiu

- Znaczące obniżenie zużycia

- Wyjątkowe właściwości a w konsekwencji cichsza praca I płynniejsza zmiana biegów

- Wyjątkowa wydajność w ekstremalnych temperaturach

- Możliwośc stosowania w wielu pojazdach I urządzeniach.

ZALECENIA

GM			DEXRON III H, III G & II D

MB			               236.3, 236.5, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11

VOITH			G 607

FORD			MERCON & MERCON V

CHRYSLER		              ATF +3 & +4

MITSUBISHI		DIAMOND SP II, SP III

NISSAN MATIC		D, J, K

TOYOTA			TYPE T, T-III, T-IV

ALLISON			C-4

ZF				TE-ML 03D / 04D / 14A en B / 16L / 17C

Polecany również do pojazdów gdzie zalecane jest stosowanie:

JASO 1-A

Kia SP II / SP III

Mazda ATF M III / ATF M V

Honda ATF Z1 (without CVT´s)

JWS 3309 (Aisin Warner)

Daimler NAG-1

BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B

MAN 339 Typ Z1, Z2

MAN 339 Typ V1, V2

Voith H 55 6336.xx

VW G 052 162

VW G 055 025

Volvo 97340 / 97341

Subaru ATF

TYP

Color: 							red

Gęstość@ 15°C 		D 4052 (kg/m³)			861

Lepkość@ -40°C 		D 2983 (cP)			12.000

Lepkość@ 40°C		D 445 (cSt)			35,6

Lepkość@ 100°C		D 445 (cSt)			8,1

Punkt płynięcia		°C				-48

Punkt zapłonuCOC		°C				220

Index lepkości		D 2270				212

PACKAGING: 		1L  – 20L - 60L - 208L