X-TRAN 75W-90

WIELOSEZONOWY OLEJ PRZEKŁADNIOWY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ

OPIS

Wyjątkowo wytrzymały, wielofunkcyjny olej SAE 75W-90 oparty na bazie syntetycznej został zaprojektowany tak, by spełniać najwyższe wymagania jakościowe nowoczesnych skrzyń przekładniowych we wszystkich  samochodach osobowych w każdych z możliwych warunków. W porównaniu z konwencjonalnymi olejami przekładniowymi, X-TRAN 75W-90 wykazuje wyjątkową wytrzymałość w warunkach ekstremalnych temperatur. Ze względu na unikalna kompozycje składników przyczynia sie równiez do obniżenia zużycia paliwa.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na wysokie temperatury, odporność na utlenianie

- Znakomita ochrona w warunkach wysokich przeciuażeń jak i obciążeń w ekstremalnie niskich i wysokich zakresach pracy obrotowej

- Zachowuje film smarny w każdych warunkach

- Wysoka ochrona przeciw ścieraniu

- Ochrona przeciw korozji, osadom I rdzy, ochrona stopów I miedzi

- Zmniejszone tarcie i zuzycie pomiędzy elementami ciernymi

SPECYFIKACJA

API GL-4&5

MIL-L-2105

VW 501.50

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Gęstość przy 15 °C, kg/l	  		0,879

Lepkość 40 °C, mm²/s	   		83,00

Lepkość 100 °C, mm²/s	   		14,18

Index lepkości	  			188

Punkt zapłonu COC, °C	  		180

Punkt płynięcia, °C	 		-45

OPAKOWANIA

1L – 60L – 208L