R-FLUSH

ZAAWANSOWANY ŚRODEK DO CZYSZCZENIA UKŁADU CHŁODZĄCEGO

OPIS

Mieszanka High-Tech nieorganicznych kwasów i środków ochronnych, zaprojektowana w celu usuwania korozji/rdzy, nalotów i szlamów wapiennych.

WŁAŚCIWOŚCI

- Usuwan naloty wpienne, kamień.

- Eliminuje rdzę, osady I pozostałości oleju.

- Znakomita skuteczność we wszystkich typach płynu chłodzacego włącznie z OAT .

- Bezpieczny dla przewodów gumowych, uszczelek i wszelkich metali w układzie chłodzenia.

- Przywraca optymalne warunki pracy układu

ZASTOSOWANIE

Przystosowany do wszystkich “wodnych” układów chłodzenia w silnikach Diesla i benzynowych.

INSTRUKCJA

Przełącz włącznik ogrzewania na MAX/HOT, po czym opróżnij układ z płynu. Po całkowitym opróżnieniu zamknij system i dodaj R-FLUSH, nastepnie uzupełnij go wodą. Uruchom silnik, pozostaw na wolnych obrotach około 20 minut. Wyłącz silnik i pozostaw do ostygnięcia, następnie otwórz zawór spustowy i opróżnij układ. Gdy układ jest otwarty przelej go czysta wodą do momentu gdy woda będzie ściekała bez zanieczyszczeń. Zakręć zawór spustowy i uzupełnij system płynem chłodniczym.

OPAKOWANIE

300ml puszka